附件2

2018年家具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位名称 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市安东尼奥家具有限公司 | 床头柜 | / | S363 | / | 深圳市安东尼奥家具有限公司 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 |  |
| 2 | 深圳家乡人连锁百货有限公司 | 布艺板凳红 | / | BY002-02 约29厘米×29厘米×29厘米 合格品 | 2017-12-01 | 东莞市福匠五金塑料制品有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 3 | 深圳市罗湖区恒顺发家私店 | 四斗柜 | / | 合格品 | / | 深圳市宏辉家具 | 甲醛释放量 |  |
| 4 | 深圳市罗湖区鸿峰家具商场 | 床头柜 | / | 805# 合格品 | / | 喜特豪 | 甲醛释放量 |  |
| 5 | 深圳市南山区金龙腾家具店 | 方茶几 | / | 0.6×0.6米 | / | 大迎（森茂）办公家具 | 甲醛释放量 |  |
| 6 | 深圳市南山区西丽家私城 | 电脑桌 | / | 1.0×0.5米 | / | 广州固业家具制造有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 7 | 深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店 | 家用电脑椅绿色 | 倍丽思 | 42×65×78cm | / | 苏州美达斯家居有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 8 | 深圳市百顺家具有限公司 | 床头柜 | / | 合格品 | / | 荣升家具深圳·东莞有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 9 | 深圳市百顺家具有限公司 | 推柜 | / |  | / | 荣升家具深圳·东莞有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 10 | 深圳市宝安区松岗福再来家具店 | 活动柜 | / | 合格品 | / | 华毅家具厂 | 甲醛释放量 |  |
| 11 | 深圳市宝安区松岗福再来家具店 | 电脑台 | / | 85070B 合格品 | / | 广州固业办公家具制造有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 12 | 深圳市宝安区福永丰辉煌家私店 | 鞋柜 | / | / | / | 志诚家具 | 甲醛释放量 |  |
| 13 | 深圳市龙岗区柚乐居家具店 | 三斗柜 | / | 9G01 680×450×665 | / | 深圳市正扬家具有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 14 | 深圳市龙岗区缘木居家居店 | A-518床头柜 | / | 40×45×40 | / | 东莞市元和家具有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 15 | 深圳市龙岗区皮春霞家居店 | 15柜 | / | 配3706床 | / | 深圳海马家具制造厂 | 甲醛释放量 |  |
| 16 | 深圳市坪山区南丰汇丰家具商行 | 床头柜 | / | TU51 | / | 佛山图尔家居有限公司 | 甲醛释放量 |  |
| 17 | 深圳市鑫粤港家私有限公司 | 三抽柜 | / | 879 | / | 东业 | 甲醛释放量 |  |
| 18 | 深圳市龙华区民治逸思维沙发店 | 鞋柜 | / | 081# | / | 华宇家具 | 甲醛释放量 |  |
| 19 | 深圳市龙华区龙华街道一加顺德家私店 | 三抽斗柜 | 卡诺森 | / | / | / | 甲醛释放量 |  |
| 20 | 深圳市光明新区公明好佰居家具店 | 床头柜 | / | 16CTG-02床头柜 | / | 澳思康 | 甲醛释放量 |  |