附件2

2011年深圳市纸巾纸产品专项质量监督

抽查不合格产品及企业名单

| 产品名称 | 标称商标 | 规格/等级 | 生产日期 | 受检企业 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸巾纸 | 清风 | 206mm×136mm 200抽/包 3包/提一等品 | 2011.04.08 | 深圳华润万佳超级市场有限公司上梅林分店 | 金钰（清远）卫生纸有限公司 | 真菌菌落总数 |
| 纸巾纸 | 清风 | 210mm×210mm（3层）10张/包 12包/组优等品 | 2011.04.15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 金钰（清远）卫生纸有限公司 | 纵向湿抗张强度 |
| 采诗经典抽取式面巾 | 采诗 | 1×4包/提 400张合格品 | 2011.03.20 | 新一佳超市有限公司碧海蓝天商场 | 深圳天俊实业股份有限公司 | 1.纵向湿抗张强度；2.标识 |
| 御品坊（限量升级版）平板面巾纸 | 御品坊 | 200mm×150mm 280g 合格品 | — | 深圳市坪山新区宏富百货商场 | 深圳市御品坊日用品有限公司 | 纵向湿抗张强度 |
| 花心百花香抽取式面巾纸 | 花心 | 160mm×200mm×360张优等品 | 2011.05.05 | 深圳市坪山新区宏富百货商场 | 东莞市华兴纸业实业有限公司 | 纵向湿抗张强度 |
| 深洁丽常伴迷你手帕纸 | 深洁丽 | 10包/条三层九片 | 2011.04.06 | 深圳市罗湖区星湖美宜多商场 | 深圳市金宝利实业有限公司 | 标识 |
| 舒洁抽取式面纸 | 舒洁 | 200mm×166mm（2层） 150抽/包 3包/提合格 | 2011.03.12 | 深圳市梅林天虹实业有限公司 | 上海金佰利纸业有限公司 | 横向抗张指数 |
| 四层高级纸手帕 | 聲藝 | 210×205mm×4层×10张优等品 | 2010.09.07 | 鸿源实业（深圳）有限公司 | 鸿源实业（深圳）有限公司 | 1.横向抗张指数；2.纵向湿抗张强度 |
| 深洁丽海豚抽取式面巾纸 | 深洁丽 | （135mm×190mm×2层）/抽 220抽/包 3包/条 | 2011.05.04 | 深圳市金宝利实业有限公司 | 深圳市金宝利实业有限公司 | 纵向湿抗张强度 |
| 深洁丽常伴迷你手帕纸 | 深洁丽 | 205mm×200mm×9张（3层）三层九片 10包/条 | 2011.05.21 | 深圳市金宝利实业有限公司 | 深圳市金宝利实业有限公司 | 标识 |