附件1

深圳市市场监督管理局

地板人造板产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-005-2020

**1 适用范围**

本规范适用于深圳市生产及流通领域地板人造板以及家具用原辅材料（人造板）产品质量监督抽查。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

**2产品种类**

产品种类见表1。

表1 产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 人造板 | 普通胶合板、刨花板、细木工板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板等。 |
| 地板 | 实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、仿古木质地板等。 |

**3 术语和定义**

术语和定义见表2。

表2 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 人造板 | 是以木材或非木材植物纤维材料为主要原料，加工成各种材料单元，施加（或不施加）胶黏剂和其他添加剂，组坯胶合面成的板材或成型制品。 |
| 地板 | 房屋地面或楼面的表面层，由木料或其他材料做成。 |

**4 检验依据**

检验依据见表3。

表3 检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| SZJG 52-2016 | 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 | ☑CMA ☑CAL☑CNAS |
| GB/T 15036.1-2018 | 《实木地板 第1部分：技术要求》 | ☑CMA ☑CAL□CNAS |
| GB/T 18103-2013 | 《实木复合地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 18102-2007 | 《浸渍纸层压木质地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| LY/T 1859-2009 | 《仿古木质地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 20240-2017 | 《竹集成材地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 24507-2009 | 《浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 9846-2015 | 《普通胶合板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 15102-2017 | 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 15104-2006 | 《装饰单板贴面人造板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 34722-2017 | 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 5849-2016 | 《细木工板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 11718-2009 | 《中密度纤维板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 4897-2015 | 《刨花板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB 18580-2017 | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |

相关的产品强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准和明示担保内容。

**5 抽样**

**5.1 抽样型号或规格**

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

**5.2 取样方式
生产领域：**在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在生产企业抽样，检验样品原则上以向企业购样为主，备用样品由被抽样企业先行无偿提供，并向被抽样企业提交《无偿提供样品通知书》及《退样通知书》，被抽样企业可凭《退样通知书》并按相关规定退回无偿提供的样品。
**流通领域：**本次抽样采取在流通领域实体店以及网络交易平台两种方式获得样品。

 （1）实体店：在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在经销企业抽样，检验样品原则上以向商家购样为主，备用样品由商家先行无偿提供，并向被抽样企业提交《无偿提供样品通知书》及《退样通知书》，被抽样企业可凭《退样通知书》并按相关规定退回无偿提供的样品。
 （2）网络交易平台：若网络交易平台是在深圳市登记注册的，可对该平台的自营商品进行抽检。若网络交易平台不在深圳市登记注册的，仅可对其平台上在深圳市依法登记的经营者销售的商品进行抽检。在网络平台抽样检验样品以及备用样品原则上均以向商家购样为主。
**5.3 抽样基数**

在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

**5.4 抽样数量**

生产领域：随机抽取某一规格的人造板一张，切成1200mm×600mm四块，每两块为1组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。检验样品和备用样品均带回承检单位。

流通领域（实体店）：随机抽取某一规格的人造板一张，切成1200mm×600mm四块，每两块为1组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。检验样品和备用样品均带回承检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取某一规格的人造板一张，切成1200mm×600mm四块，每两块为1组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。检验样品和备用样品均带回承检单位。

**5.5 样品处置**

**5.5.1**被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

**5.5.2**样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

**5.6 抽样单**

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

**6 检验要求**

**6.1 检验项目**

表4 地板人造板检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | SZJG 52-20164.2.3 | 强制性 | GB 18580-2017 | 深圳市家具原辅材料人造板 | 备样 |
| GB 18580-2017 | 实木复合地板、浸渍纸层压木质地板仿古木质地板、竹集成材地板、浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板、普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、刨花板、中密度纤维板、细木工板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、装饰单板贴面人造板 |
| 2 | 总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h） | SZJG 52-20164.2.3 | 强制性 | HJ 571-2010 | 深圳市家具原辅材料人造板 | 备样 |
| 3 | 标志 | GB/T 15036.1-2018 6.2 | 推荐性 | GB/T 15036.1-2018 6.2 | 实木地板 | 原样 |
| GB/T 18103-2013 8.1 | GB/T 18103-2013 8.1 | 实木复合地板 |
| GB/T 18102-2007 8.1 | GB/T 18102-2007 8.1 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-2009 8.1 | LY/T 1859-2009 8.1 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-2017 8.1 | GB/T 20240-2017 8.1 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-2009 8.1 | GB/T 24507-2009 8.1 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T9846-2015 8.1 | GB/T 9846-2015 8.1 | 普通胶合板 |
| GB/T15102-2017 8.1 | GB/T15102-2017 8.1 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T4897-2015 9.1 | GB/T4897-2015 9.1 | 刨花板 |
| GB/T 11718-2009 8.1 | GB/T11718-2009 8.1 | 中密度纤维板 |
| GB/T 5849-2016 9.1 | GB/T 5849-2016 9.1 | 细木工板 |
| GB/T34722-2017 8.1 | GB/T 34722-2017 8.1 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| GB/T15104-2006 8.1 | GB/T 15104-2006 8.1 | 装饰单板贴面人造板 |
| 4 | 含水率 | GB/T 15036.1-2018 5.4 | 推荐性 | GB/T 15036.2-2018 3.3 | 实木地板 | 备样 |
| GB/T 18103-20135.5 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 |
| GB/T 18102-20075.4 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-2009 6.3 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-20175.4 | GB/T 20240-2017 6.3 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 9846-2015 5.3 | GB/T9846-2015 6.3 | 普通胶合板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.2 | GB/T 11718-2009 6 | 中密度纤维板 |
| GB/T 5849-20166.4 | GB/T 5849-2016 7.3 | 细木工板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
|  |  | GB/T 15104-20065.4. | GB/T 15104-2006 6.3 | 装饰单板贴面人造板 |
| 5 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.1-2018 5.4 | 推荐性 | GB/T 15036.2-20183.3 | 实木地板 | 备样 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 5.5 | 推荐性 | GB/T 18103-20136.3 | 实木复合地板 | 备样 |
| GB/T 18102-20075.4 | GB/T 18102-20076.3 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-2017 5.4 | GB/T 20240-2017 6.3 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-2017 5.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
|  |  | GB/T 34722-2017 5.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 7 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2018 5.4 | 推荐性 | GB/T 15036.2-2018 3.3 | 实木地板 | 备样 |
| GB/T 18103-20135.5 | GB/T 18103-20136.3 | 实木复合地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古实木复合地板） |
| 8 | 表面漆膜附着力 | LY/T 1859-20095.3 | 推荐性 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古竹地板） | 备样 |
| GB/T 20240-20175.4 | GB/T 20240-20176.3 | 竹集成材地板 |
| 9 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-20185.4 | 推荐性 | GB/T 15036.2-20183.3 | 实木地板 | 备样 |
| GB/T 18103-20135.5 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古实木复合地板） |
| 10 | 外观质量 | GB/T 15036.1-2018 5.3 | 推荐性 | GB/T 15036.2-20183.2 | 实木地板 | 原样 |
| GB/T 18103-2013.5.3 | GB/T 18103-20136.1 | 实木复合地板 |
| GB/T 18102-20075.3 | GB/T 18102-20076.2 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.2 | LY/T 1859-20096.2 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| 11 | 规格尺寸及其偏差 | GB/T 15036.1-2018 5.2 | 推荐性 | GB/T 15036.2-2018 3.1 | 实木地板 | 原样 |
| GB/T 18103-20135.4 | GB/T 18103-2013 6.2 | 实木复合地板 |
| GB/T 18102-20075.2 | GB/T 18102-2007 6.1 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.1 | LY/T 1859-20096.1 | 仿古木质地板（仿古实木地板、仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-20175.2 | GB/T 20240-2017 6.1 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-20095.4 | GB/T 24507-2009 6.2 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 9846-20155.1 | GB/T 9846-20156.1 | 普通胶合板 |
| GB/T 15102-20175.2 | GB/T 15102-2017 6.2 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.1 | GB/T 4897-2015 7.1 | 刨花板 |
| GB/T 5849-20166.3 | GB/T 5849-20167.2 | 细木工板 |
|  |  | GB/T 34722-20175.3 | GB/T 34722-2017 6.2 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| GB/T 15104-20065.2 | GB/T 15104-2006 6.1. | 装饰单板贴面人造板 |
| 12 | 幅面尺寸，尺寸偏差 | GB/T 11718-20095.2 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.1 | 中密度纤维板 | 原样 |
| 13 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.5 | GB/T 11718-2009 6.2 | 中密度纤维板 |
| 14 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-20135.5 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-20175.4 | GB/T 20240-2017 6.3 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 9846-20155.3 | GB/T 9846-20156.3 | 普通胶合板 |
| GB/T 5849-20166.4 | GB/T 5849-20167.3 | 细木工板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| GB/T 15104-20065.4 | GB/T 15104-2006 6.3  | 装饰单板贴面人造板 |
| 15 | 静曲强度 | GB/T 18103-20135.5 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 | 备样 |
| GB/T 18102-20075.4 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板、仿古浸渍纸层压木质地板、仿古竹地板） |
| GB/T 20240-20175.4 | GB/T 20240-2017 6.3 | 竹集成材地板 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 9846-2015 5.3 | GB/T 9846-20156.3 | 普通胶合板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.3 | GB/T 11718-2009 6.8 | 中密度纤维板 |
| 16 | 横纹静曲强度 | GB/T 5849-20166.4 | 推荐性 | GB/T 5849-20167.3 | 细木工板 | 备样 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 17 | 弹性模量 | GB/T 18103-20135.5 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 9846-20155.3 | GB/T 9846-20156.3 | 普通胶合板 |
| GB/T 11718-20095.3 | GB/T 11718-2009 6.8 | 中密度纤维板 |
| 18 | 表面耐污染 | GB/T 18103-20135.5 | 推荐性 | GB/T 18103-2013 6.3 | 实木复合地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古实木复合地板、仿古竹地板） |
| 19 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-20075.4 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 20 | 漆膜耐污染性 | LY/T 1859-20095.3 | 推荐性 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古竹地板） | 备样 |
| 21 | 内结合强度 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.3 | GB/T 11718-2009 6.7 | 中密度纤维板 |
| 22 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.3 | GB/T 11718-2009 6 | 中密度纤维板 |
| 23 | 表面耐划痕 | LY/T 1859-20095.3 | 推荐性 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） | 备样 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 24 | 密度 | GB/T 18102-2007 5.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 11718-20095.2 | GB/T 11718-2009 6.3 | 中密度纤维板 |
| 25 | 板内密度偏差 | GB/T 4897-20156.3 | 推荐性 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 | 备样 |
| GB/T 11718-20095.2 | GB/T 11718-2009 6.3 | 中密度纤维板 |
| 26 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 5849-20166.4 | GB/T 5849-20167.3 | 细木工板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| GB/T 15104-20065.4 | GB/T 15104-2006 6.3. | 装饰单板贴面人造板 |
| 27 | 胶合强度 | GB/T 9846-20155.3 | 推荐性 | GB/T 9846-20156.3 | 普通胶合板 | 备样 |
| GB/T 5849-20166.4 | GB/T 5849-20167.3 | 细木工板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 28 | 表面耐冷热循环 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.4 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 29 | 冷热循环 | GB/T 15104-20065.4. | 推荐性 | GB/T 15104-20066.3 | 装饰单板贴面人造板 | 备样 |
| 30 | 表面耐香烟灼烧 | LY/T 1859-20095.3 | 推荐性 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） | 备样 |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.4 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 31 | 表面耐干热 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 32 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 33 | 抗冲击 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| 34 | 表面抗冲击性能 | LY/T 1859-20095.3 | 推荐性 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古竹地板） | 备样 |
| 35 | 耐光色牢度 | GB/T 18102-20075.4 | 推荐性 | GB/T 18102-2007 6.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 备样 |
| LY/T 1859-20095.3 | LY/T 1859-20096.3 | 仿古木质地板（仿古浸渍纸层压木质地板） |
| GB/T 24507-20095.5 | GB/T 24507-2009 6.3 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| GB/T 15102-20175.3 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 34722-20175.4 | GB/T 34722-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 |
| 36 | 握螺钉力 | GB/T 15102-20175.3 | 推荐性 | GB/T 15102-2017 6.3 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | 备样 |
| GB/T 4897-20156.3 | GB/T 4897-20157.3 | 刨花板 |
| GB/T 11718-20095.5 | GB/T 11718-2009 6 | 中密度纤维板 |
| 37 | 树种 | GB/T 15036.1-20185.5  | 推荐性 | GB/T 15036.2-20183.4 | 实木地板 | 原样 |

**6.2 检验应注意的问题**

**6.2.1** 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

**6.2.2**若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

**6.2.3**若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

**6.2.4**若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。**6.2.5**若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**7 判定原则**

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。当产品没有标注执行推荐性标准，推荐性项目仅报实测值，不参与判定。

**8 异议处理复检**

**8.1**被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

**8.2**检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

**8.3**复检机构与初检机构不得为同一机构，但组织监督抽查的省级以上市场监督管理部门行政区域内或者组织监督抽查的市级、县级市场监督管理部门所在省辖区内仅有一个检验机构具备相应资质的除外。

**8.4**若复检机构与初检机构为同一家机构，则复检检验人员与初检检验人员不得为同一人（含审核人员）。

**8.5**需对不合格项目复检时，按6.1选择复检样品。

**8.6**深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

**9 附则**

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。