深圳市生物降解塑料快速鉴别指引

（征求意见稿）

深圳市市场监督管理局

2022年9月

目录

一、适用范围	2

二、术语和定义	2

三、主体责任	3

四、塑料污染治理工作目标	4

五、生物降解塑料制品快检筛查	10

六、塑料污染治理宣传引导	13

附件1：塑料污染治理参考文件	15

附件2：塑料购物袋快检结果汇总表	17

附件3：塑料及塑料相关产品标准清单	28

附件4：广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020年）	32

附件5：生产经营者、商品零售场所塑料污染违法情形及相应法律法规	35

附件6：产品质量快速检测操作指引（试行）	41

附件7：深圳市塑料购物袋（非食品接触类）产品质量快速检测实施规范	47

附件8：生物降解塑料制品外观标签识别指引	50

附件9：可降解塑料科普	52

深圳市生物降解塑料快速鉴别指引

无所不在的塑料制品方便了人类的生活，但也由此产生了数量庞大的塑料垃圾。据权威机构估算，到2050年，全球将累计产生120亿吨塑料垃圾。近年来世界多国加速推进禁/限塑令、塑料回收及再利用等相关政策。2020年初，国家发改委等部门发布了加强塑料污染治理的意见，2020年7月，国家发改委联合其他八部门又发出了关于扎实推进塑料污染治理工作的通知，被称为史上最强“限塑令”。随后，广东省和深圳市也发布了禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录等相关文件。（参考文件见附件1）。

为贯彻落实相关文件要求，我局结合工作职责，于2022年3月委托深圳市计量质量检测研究院，在深圳市生产、流通领域开展了塑料袋“生物降解性”随机抽查工作，共抽取样品55批次。经检测，55批样品中属于生物可降解塑料购物袋43批次，非生物降解塑料购物袋12批次（检查结果见附件2）。此次检查结果表明，市面上的生物降解塑料购物袋鱼龙混杂，良莠不齐，存在伪标、虚标情况。

为全面贯彻落实《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）、国家发展改革委等九部委联合印发的《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）、《广东省发展改革委 生态环境厅关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》（粤发改规〔2020〕8号）、《深圳市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》（深无废办〔2020〕10号）、《深圳市塑料污染治理重点任务安排表》（深环函〔2021〕154号）、广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）等工作要求，有效治理不可降解塑料制品污染情况，保护和改善环境，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国产品质量法》、《深圳经济特区产品质量管理条例》、《深圳市生活垃圾分类管理条例》等规定,特制定本工作指引。

# 一、适用范围

本指引适用于在深圳生产、销售和使用生物降解塑料的各类经营主体，涉及农贸市场（含农产品批发市场）、商场、超市、书店、药店、餐饮等场所塑料污染治理工作。其他降解类型的塑料产品另行指引。

# 二、术语和定义

（一）生物降解塑料：

根据GB/T 41010-2021《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》，生物降解是由于生物活动尤其是酶的作用而引起材料降解,使其被微生物或某些生物作为营养源而逐步消解，导致其相对分子质量下降与质量损失、物理性能下降等,并最终被分解为成分较简单的化合物及所含元素的矿化无机盐、生物死体的一种性质。生物降解塑料的关键指标生物降解率应大于或等于60%，相对生物降解率应大于或等于90%。

生物降解塑料在土壤、堆肥、海洋、淡水（河、江、湖）等环境中有不同降解行为。根据不同的环境条件，生物降解塑料可分为：可土壤降解、可堆肥降解、海洋环境降解、淡水环境降解、污泥厌氧消化降解和高固态厌氧消化降解。（塑料相关标准清单见附件3）

# 三、主体责任

（一）生产主体责任

深圳区域内生产企业应自觉遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，不生产、销售“三无”塑料制品或国家明令禁止的塑料制品，不免费提供塑料购物袋等塑料制品（广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录见附件4）。对违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十九条第一款“国家依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品”者，依据该法第一百零六条的规定，可处一万元以上十万元以下的罚款。（相关法律法规及违法情形详见附件5）

（二）其他经营主体责任

商场、超市、药店、书店、餐厅等经营者，餐饮打包外卖服务和各类展会活动的主办方，以及商品零售经营者，应建立塑料制品购销台账，依法向生产厂家索取相关证照，不得向消费者无偿或变相无偿提供塑料购物袋，不得提供不符合规定的塑料制品。对涉及销售、使用国家禁止、限制使用的不可降解塑料袋等一次性塑料制品的，由市场监管、商务、邮政管理等部门，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》等相关法律法规和《深圳市生活垃圾分类管理条例》的规定给予处罚。（相关法律法规及违法情形详见附件5）

（三）消费者主体责任

消费者应不断提升环保意识，践行可持续、环境友好、对社会负责的消费行为，逐步养成绿色消费习惯。在进入商场、超市、药店、书店等场所采购商品时，养成自备环保购物袋的良好习惯；在餐馆就餐时，尽量减少使用一次性塑料吸管和餐具；在外卖点餐时，主动勾选“无需餐具”选项；在邮寄快递时，尽量使用“瘦身胶带”；在丢弃垃圾时，做好塑料制品分类，将塑料制品放入回收设施。

# 四、塑料污染治理工作目标

2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

（一）禁止生产、销售的塑料制品。

禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

（二）禁止、限制使用的塑料制品。

1.不可降解塑料袋。商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2025年底，集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

2.一次性塑料餐具。餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。

3.旅馆业一次性塑料用品。宾馆、酒店、饭店、招待所等旅馆业经营场所，不得主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机，提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务。

4.快递塑料包装。到2022年底，邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，减少不可降解塑料胶带使用量。到2025年底，邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋。

（三）推广应用替代产品和模式

1.推广应用替代产品。在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。建立集贸市场购物袋集中购销制。在餐饮外卖领域，推广使用符合性能和食品安全要求的秸秆覆膜餐盒等生物基产品、可降解塑料袋等替代产品。在重点覆膜区域，结合农艺措施，规模化推广可降解地膜。

2.培育优化新业态新模式。强化企业绿色管理责任，推行绿色供应链。电商、外卖等平台企业要加强入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，并向社会发布执行情况。以连锁商超、大型集贸市场、物流仓储、电商快递等为重点，推动企业通过设备租赁、融资租赁等方式，积极推广可循环、可折叠包装产品和物流配送器具。鼓励企业采用股权合作、共同注资等方式，建设可循环包装跨平台运营体系。鼓励企业使用商品和物流一体化包装，建立可循环物流配送器具回收体系。

3.推进绿色产品认证。落实国家绿色产品认证相关要求，积极推动企业开展绿色产品认证，增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。

4.发挥公共机构表率作用。推动公共机构以节约型机关、节约型公共机构示范单位创建为抓手，带头减少使用一次性塑料制品，率先停止使用不可降解一次性塑料制品。逐步推动医院、学校、场馆等公共机构的食堂、服务接待等场所不提供不可降解一次性塑料制品。倡议在机关所属接待、培训场所安装直饮净水机替代塑料瓶装水。全市党政机关、事业单位、国有企业等单位要发挥引领示范作用，优先采购符合行业标准的可降解塑料制品，带头使用可降解塑料制品或者非塑制品。

（四）规范塑料废弃物回收利用和处置

1.加强塑料废弃物回收和清运。完善废旧农膜、废旧农药化肥包装物回收体系，制订回收管理工作计划，指导各区、大鹏新区、深汕特别合作区推进回收管理工作。按照市级涉农资金的统筹安排，对生产、使用全生物降解农膜及废旧农膜回收利用网点和企业给予适当支持，加大地膜等农业投入品回收补贴和资金扶持力度。

2.生活垃圾分类源头减量清理。配合市城管和综合执法局开展农贸市场生活垃圾分类和非法倾倒点排查整治工作；在深汕特别合作区配合开展农村人居环境整治，依职责配合推进田间积存废弃地膜等清理整治工作。结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒，造成塑料垃圾污染。在写字楼、机场、车站、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所，要增加投放设施，提高清运频次。推动电商外卖平台、环卫部门、回收企业开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施。

3.推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。

4.开展塑料垃圾专项清理。加快生活垃圾非正规堆放点、倾倒点排查整治工作，重点解决城乡接合部、环境敏感区、道路和江河沿线、坑塘沟渠等处生活垃圾随意倾倒堆放导致的塑料污染问题。开展江河湖泊、港湾塑料垃圾清理和清洁海滩行动。推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等清理整治工作，逐步降低农田残留地膜量。

（五）完善支撑保障体系

1.建立健全塑料替代产品标准体系。充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品质量和食品安全标准，科学稳妥推广塑料替代品，落实国家出台的生物降解塑料标准。鼓励相关科研机构、社会组织和龙头企业制定塑料替代产品相关团体标准。

2.强化新技术新产品研发创新。鼓励支持高校、科研机构和企业等创新主体开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。鼓励和支持高等院校、科研机构和企业加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。引导企业生产符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料、可降解一次性产品、新型绿色环保材料等，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品的研发和应用，提高产品的回收利用性能。

3.推动生物降解塑料产业有序发展。引导生物降解塑料生产企业对照国家标准，适时做好产品更新和生产调整，促进产业科学合理布局，推动塑料制替代品产业化、绿色化、规范化发展。加大对全生物降解农膜产品研发的支持力度，推广应用全生物降解农用地膜等农业投入品。推动可降解塑料检测能力建设，严格执行有关法律法规，加大对可降解塑料虚标、伪标等行为的查处力度。

4.加强日常管理和监督检查。探索研究可降解塑料购物袋快速鉴别方法，严格落实禁止、限制生产、销售和使用部分塑料制品的政策要求；严厉打击违规生产销售国家明令禁止的塑料制品，严格查处虚标、伪标等行为；配合市城管和综合执法局加强生活垃圾分类监督管理执法。在日常监管中发现有关塑料环境污染和生态破坏行为的，及时将相关线索移交生态环境保护综合执法队伍依法立案查处。

# 五、生物降解塑料制品快检筛查

（一）生物降解塑料制品初步判定

生物降解塑料的关键指标生物降解率应大于或等于60%，相对生物降解率应大于或等于90%，其中以下产品标准中均含有生物降解率的指标要求，产品标准为表1的塑料制品可初步判定为生物降解塑料制品。

表1：生物降解塑料制品的执行标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
| GB/T 18006.3-2020 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 |
| GB/T 38727-2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 |
| GB/T 41010-2021 | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 |

其他行业标准、团体标准、企业标准，声称为“生物降解”的塑料制品，可按照产品明示的执行标准、检验方法进行检验检测，判定其是否符合产品明示标准要求及生物降解塑料定义要求，依据检测结果依法处理。

（二）生物降解塑料制品仪器快检筛查。

1.承担快检筛查任务的第三方机构要求

承担快检筛查任务的第三方机构必须有相应能力和资质。具有GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》、GB/T 18006.3-2020《一次性可降解餐饮具通用技术要求》、GB/T 41008-2021《生物降解饮用吸管》、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》、GB/T 19277.1-2011《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》、GB/T 6040-2019 《红外光谱分析通则》等项目CMA和CNAS能力资质。能够提供科学的快检筛查设备及准确性实验比对数据，编制生物可降解快速鉴别操作指引，并经过相应的专家评审和验证，能满足快检筛查的要求。

2.生物降解塑料制品快检筛查

塑料制品快检筛查具体操作按照《深圳市市场监督管理局工业产品质量“快速检测+监管、执法、服务”改革试点工作方案2022/SJY1608》中《产品质量快速检测操作指引（试行）》（见附件6）和《深圳市塑料购物袋（非食品接触类）产品质量快速检测实施规范》（见附件7）执行。

生物降解塑料制品生物降解性能快检筛查结果为“生物降解”的判定为符合，现场口头告知被快检筛查主体结果。快检筛查结果为“非生物降解”的判定为严重不符合，并及时联系辖区执法部门。

（三）生物降解塑料制品快检筛查不符合后处理。

对快检不符合的经营者，辖区执法部门要组织承检机构对同一品种产品进行再次快检。再次快检不符合的产品，辖区执法部门要组织监督抽检，根据监督抽检结果进行相应的处置。

（四）生物降解塑料制品实验室检测。

承担塑料制品检测的机构必须具有GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》、GB/T 18006.3-2020《一次性可降解餐饮具通用技术要求》、GB/T 41008-2021《生物降解饮用吸管》、GB/T21661-2020《塑料购物袋》、GB/T 19277.1-2011《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》、GB/T 6040-2019 《红外光谱分析通则》等相应的CNAS、CMA资质，依据相应的监督检测流程完成样品的检测及出具报告，并配合完成对检验结果的解释，以及产品质量帮扶工作。

# 六、塑料污染治理宣传引导

加大宣传力度，形成社会共治局面。利用报纸、电视、电台、官网、微信公众号、显示屏、宣传册、公益广告等不同的传播媒介，大力宣传塑料污染治理的政策法规，宣传塑料污染给人类生活造成的危害，宣传治理塑料污染的必要性、紧迫性，引导消费者主动学习可降解塑料相关知识，学会辨认可降解塑料的基本技巧。以会议、论坛、展览会、典型指引，案例分析等多种宣传形式，提高全社会对治理塑料污染的认识，并将这种认识转化为自觉行动。引导研究机构、行业协会、商业团体、公益组织有序开展专业研究等活动，广泛凝聚共识，营造全社会共同参与的良好氛围，共同推进塑料污染治理工作。

鼓励公众参与治理。开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建行动。鼓励消费者旅行自带洗漱用品，提倡重拎布袋子、重提菜篮子、重复使用环保购物袋，减少一次性塑料制品消费，妥善处置废弃口罩。引导公众抵制过度包装，积极参与垃圾分类。

强化绿色消费激励。鼓励有条件的辖区，采取补贴、积分奖励等方式促进绿色消费。鼓励商场超市、药店书店、农贸市场等经营主体通过绿色积分奖励等手段，推动消费者养成环保选购、重复使用、适度消费的习惯，减少一次性塑料购物袋使用。鼓励宾馆、酒店和餐饮企业主动提供可循环使用的住宿用品和餐具，对消费者自带用品和餐具给予费用减免或其他优惠。

不规范生产、使用、处置塑料制品会造成资源能源浪费，带来生态环境污染，甚至会影响群众健康安全。在正确选择可降解塑料制品的同时，也应该注重使用后的分类回收，改善垃圾随手乱丢的习惯，实现可降解塑料的循环、回收再利用。（可降解塑料制品外观标签识别指引见附件8，可降解塑料科普见附件9）

# 附件1：

# 塑料污染治理参考文件

2020年1月，国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(发改环资〔2020〕80号)；

2020年7月，国家发展改革委等九部委联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》(发改环资〔2020〕1146号)；

2020年8月，广东省发展改革委 广东省生态环境厅印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》的通知（粤发改规〔2020〕8号）；

2020年10月，广东省市场监督管理局办公室印发《广东省市场监督管理局塑料污染治理工作实施方案的通知》（粤市监办发〔2020〕1834号）；

广东省发展改革委、广东省生态环境厅关于印发《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020年版）的通知（粤发改资环函〔2020〕1747号）

2020年10月，深圳市“无废城市”建设试点领导小组办公室印发《深圳市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》的通知（深无废办〔2020〕10号）；

2021年1月，国管局办公室等部门印发《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知》（国管办发〔2021〕4号）；

2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

2021年5月，广东省市场监督管理局办公室印发《关于进一步加强塑料购物袋监管工作的通知》（粤市监办发〔2021〕746号）；

2021年9月，国家发展改革委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资﹝2021﹞1298号）；

2021年9月，深圳市生态环境局 深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市塑料污染治理重点任务安排表》的函（深环函﹝2021﹞154号）；

2022年5月，国家发改委、生态环境部联合发布《塑料污染治理2022年工作要点》（发改环资〔2022〕124号）；

2022年8月，广东省发展改革委 广东省生态环境厅关于印发广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）的通知。

# 附件2：

# 塑料购物袋快检结果汇总表

| 序号 | 抽样范围 | 样品名称 | 型号规格 | 标称商标 | 生产日期 | 样品单位 | 采样数量 | 出厂价/零售价（元） | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 快检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 塑料购物袋 | 550mmX（310+160）mmX0.025mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市世纪大药房有限公司南园分店 | 深圳市福田区南园街道上步南路国企大厦裙楼第一层B1 1001号 | 西平县心容塑料厂 | 河南省驻马店市西平县大李工业园 | 非生物降解 |
| 2 | 其他 | 塑料购物袋 | 482mmX（305+150）mmX0.03mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 广东万春堂医药连锁有限公司万丰药店 | 深圳市福田区南圆路129号 | 嘉兴市浩洋塑胶制品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路888号4号车间1-2层 | 非生物降解 |
| 3 | 其他 | 塑料购物袋 | 420mmX（250+140）mmX0.03mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳威耀饮食有限公司中信城市广场分店 | 深圳市福田区深南中路中信城市广场商业楼LG层[107-108-109A-110]号铺 | 东莞深昌包装有限公司 | 广东省东莞市大朗镇竹山广场路69号101室 | 非生物降解 |
| 4 | 其他 | 塑料购物袋 | 430mmX（250+130）mmX0.025mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市好邻居大药房有限公司福田南园中分店 | 深圳市福田区南园街道沙埔头社区沙埔头东36栋1单元、2单元101 | 桐城市众思塑料包装有限公司 | 桐城市双港镇唐兴村北城组20号 | 非生物降解 |
| 5 | 生产 | 生物降解塑料购物袋 | 420×（250+130）×0.043mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.30 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 6 | 生产 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 457mm×（254+127）mm×0.035mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.30 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 生物降解 |
| 7 | 生产 | 生物降解塑料购物袋 | 460×（173+80）×0.035mm 承重：3kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.26 | 深圳市王佳包装制品有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区王佳工业园A栋3层（1、2、3层） | 深圳市王佳包装制品有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区王佳工业园A栋3层（1、2、3层） | 生物降解 |
| 8 | 生产 | 生物降解购物袋 | 480mm×（250+130）mm×0.03mm 3kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.29 | 深圳市华佳艺包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑丰塘街55-1号二楼 | 深圳市华佳艺包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑丰塘街55-1号二楼 | 生物降解 |
| 9 | 生产 | 生物降解塑料购物袋 | 500*（195+144）*0.04mm 3kg | / | / | 个 | 7 | 0.50 | 超然塑胶包装制品（深圳）有限公司 | 深圳市光明区公明办事处田寮社区工业总公司田寮第二工业区2TM1号一、二楼，三楼A区 | 超然塑胶包装制品（深圳）有限公司 | 深圳市光明区公明办事处田寮社区工业总公司田寮第二工业区2TM1号一、二楼，三楼A区 | 生物降解 |
| 10 | 生产 | 生物降解塑料购物袋 | 510mm×（310+140）mm×0.035mm 承重：6kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.53 | 深圳市王佳包装制品有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区王佳工业园A栋3层（1、2、3层） | 深圳市王佳包装制品有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区王佳工业园A栋3层（1、2、3层） | 生物降解 |
| 11 | 生产 | 生物降解购物袋 | 560mm×（350+140）mm×0.04mm 4.9kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.59 | 深圳市华佳艺包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑丰塘街55-1号二楼 | 深圳市华佳艺包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑丰塘街55-1号二楼 | 生物降解 |
| 12 | 企业 | 全生物降解塑料袋 | 457mm×（254+127）mm×0.035mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.3 | 超然塑胶包装制品（深圳）有限公司 | 深圳市光明区公明办事处田寮社区工业总公司田寮第二工业区2TM1号一、二楼，三楼A区 | 超然塑胶包装制品（深圳）有限公司 | 深圳市光明区公明办事处田寮社区工业总公司田寮第二工业区2TM1号一、二楼，三楼A区 | 生物降解 |
| 13 | 企业 | 生物降解塑料购物袋 | 460×（173+80）×0.025mm 3kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | / | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 14 | 企业 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 500mm×(270+140)mm×0.035mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.8 | 深圳市丰利达包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村恒通工业城6栋第三层302 | 深圳市丰利达包装制品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村恒通工业城6栋第三层302 | 生物降解 |
| 15 | 企业 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 550mm×（320+150）mm×0.03mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.5 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 生物降解 |
| 16 | 企业 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 558mm×（305+152）mm×0.04mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.7 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区2栋 | 生物降解 |
| 17 | 企业 | 生物降解塑料购物袋 | 584×(330+177)×0.05mm 5.9KG | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰（坪山）工业厂区1＃－4＃厂房 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰（坪山）工业厂区1＃－4＃厂房 | 生物降解 |
| 18 | 企业 | 生物降解塑料购物袋 | 635×(381+203)×0.05mm 5.9kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰（坪山）工业厂区1＃－4＃厂房 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰（坪山）工业厂区1＃－4＃厂房 | 生物降解 |
| 19 | 其他 | 生物降解塑料购物袋 | 510×(316+135)×0.025mm 6kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.5 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司民治分公司 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园B区1栋101A铺 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 20 | 批发市场 | 降解环保袋 | (200+100)×355MM×0.026MM 2kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.1 | 煜锋盛（深圳）贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号深圳海吉星国际农产品物流园C3027 | 深圳市大二包装制品有限公司 | / | 非生物降解 |
| 21 | 批发市场 | 降解环保袋 | （255+125）×430MM×0.026MM 4kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.05 | 深圳市仁杰纸塑制品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道丹农路1号海吉星国际农产品物流园5栋C3007号 | 深圳市大二包装制品有限公司 | / | 非生物降解 |
| 22 | 批发市场 | 降解环保袋 | (400+160)+600MM×0.027MM 6kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.325 | 煜锋盛（深圳）贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号深圳海吉星国际农产品物流园C3027 | 深圳市大二包装制品有限公司 | / | 非生物降解 |
| 23 | 批发市场 | 淀粉基塑料购物袋 | 300+（72×2）×480*0.025 4KG | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市佳绿达信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道丹农路1号海吉星物流园三号楼C5077 | 贵州博华新材料科技有限公司 | 贵州省遵义市赤水市工业大道金睿高新产业园9、10号厂房 | 非生物降解 |
| 24 | 批发市场 | 淀粉基塑料购物袋 | 360+(90×2)×530*0.025 5KG | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市佳绿达信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道丹农路1号海吉星物流园三号楼C5077 | 贵州博华新材料科技有限公司 | 贵州省遵义市赤水市工业大道金睿高新产业园9、10号厂房 | 非生物降解 |
| 25 | 批发市场 | OBE环保降解塑料购物袋 | 480mm×（300+130）mm×0.025mm 8KG | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市佳绿达信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道丹农路1号海吉星物流园三号楼C5077 | 毕节市尚昆塑料制品有限公司 | / | 非生物降解 |
| 26 | 连锁商超 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | （198+提口52+风琴35）mm×175mm×0.03mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.10 | 深圳金拱门食品有限公司塘尾得来速分店 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区凤塘大道537号一楼 | 开平市恒华塑料制品有限公司 | 开平市三埠区新港路106号之二（经营场所：开平市赤坎镇红溪路93号1座、2座、5座、6座、7座） | 生物降解 |
| 27 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 280×（150+40×2）×0.025mm 承重：0.5kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.10 | 深圳市坪山区坪山街道好味佳佳鸭脖店 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区深汕路(坪山段)168号六和商业广场一期B1-02H15店铺 | 惠州俊儿塑料科技有限公司 | 博罗县罗阳街道新结村西边月村 | 生物降解 |
| 28 | 连锁商超 | 生物可降解塑料购物袋 | 280×（150+50×2）×0.025mm 承重：1kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.10 | 深圳市众祥药店 | 深圳市大鹏新区大鹏街道王母社区岭南路2-2号 | 温州冠都包装有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华山村、经三路以西，苍南工业区（C-3-1地块）（温州诺亚迪包装有限公司厂房内第二幢） | 生物降解 |
| 29 | 连锁商超 | 生物降解单杯袋 | 325mm×175mm×0.06mm 100个/袋 承重：1kg | 图形商标 | 2021年7月17日 | 个 | 7 | 0.30 | 深圳市宝安区小婷饮品店 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大村7号101 | 温州冠都包装有限公司 | 温州市苍南县灵溪镇山海工业园区 | 生物降解 |
| 30 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 330×（200+45×2）×0.025mm 承重：1.5kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.20 | 深圳市坪山区坪山街道好味佳佳鸭脖店 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区深汕路(坪山段)168号六和商业广场一期B1-02H15店铺 | 惠州俊儿塑料科技有限公司 | 博罗县罗阳街道新结村西边月村 | 生物降解 |
| 31 | 连锁商超 | 全生物降解双杯袋 | 350mm×260mm×0.06 100个/袋 | 图形商标 | 2E+07 | 袋 | 7 | 0.57 | 深圳市盐田区三才饮品店 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号瀚海东岸108 | 金冠（龙海）塑料包装有限公司 | 漳州市龙池开发区 | 生物降解 |
| 32 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 360mm×（150+50×2）mm×0.05mm | / | / | 个 | 7 | 0.37 | 深圳市南山区益莉王甜品店 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场L4-6 | 宿迁龙骏艾柯生物材料有限公司 | 泗洪经济开发区双洋西路北侧（新型膜材料产业园） | 生物降解 |
| 33 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 370*（180+106）*0.08mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.50 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司光明大仟里分店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4699号A座109 | 东莞市晓铭实业有限公司 | 东莞市长安镇乌沙管理区振荣南路2号晓铭工业园 | 生物降解 |
| 34 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 380×（200+50×2）×0.03mm 承重：3kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.20 | 汕尾大参林药店有限公司鹅埠分店 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中兴南路68号 | 温州冠都包装有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华山村、经三路以西，苍南工业区（C-3-1地块） | 生物降解 |
| 35 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 390×（290+55×2）×0.025mm 承重：3kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.50 | 深圳市宝安区美佳十三号零售便利店 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区宝民二路94号101 | 金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 山西省孝义市经济开发区 | 生物降解 |
| 36 | 连锁商超 | 生物降解塑料购物袋 | 460×（173+80）×0.035mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.20 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司福永唐美分公司 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区凤塘大道与工业大道交汇处招商大楼1F12、2F12 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 37 | 连锁商超 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 470×（300+160）mm×0.038mm | / | / | 个 | 7 | 0.60 | 广州百佳超级市场有限公司深圳太阳广场分店 | 深圳市罗湖区解放路2001号太阳广场地下一层 | 安徽华弛驰塑业有限公司 | 合肥市蜀山新产业园区湖光东路1169号 | 生物降解 |
| 38 | 连锁商超 | 全生物降解四杯袋 | 470mm×（205+170）mm×0.06mm 承重：4kg | 图形商标 | 2021.07.15 | 个 | 7 | 1.00 | 深圳市龙华区茶百道饮品店 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区清泉路星光城A107 | 金冠（龙海）塑料包装有限公司 | 漳州市龙池开发区 | 生物降解 |
| 39 | 连锁商超 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 500×（350+80×2）×0.04mm | / | / | 个 | 7 | 1.20 | 深圳华润万佳超级市场有限公司滨河大道分店 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代大厦裙楼深圳滨河时代B124号商铺 | 青岛周氏塑料包装有限公司 | 青岛市城阳区双元路212号 | 生物降解 |
| 40 | 连锁商超 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 510mm×（305+140）mm×0.05mm 5kg | / | / | 个 | 7 | 1.20 | 深圳华润万佳超级市场有限公司滨河大道分店 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代大厦裙楼深圳滨河时代B124号商铺 | 金冠（龙海）塑料包装有限公司 | 福建省漳州市龙池开发区 | 生物降解 |
| 41 | 连锁商超 | 塑料购物袋 | 510mmX(280+120)mmX0.03mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.10 | 深圳市宝安区美佳十三号零售便利店 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区宝民二路94号101 | 东莞市欣旭包装材料有限公司 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围东巷1号 | 生物降解 |
| 42 | 连锁商超 | 四杯袋背心（4杯袋） | 520×（240+80×2）×0.05mm | 图形商标 | 2021年6月14日 | 个 | 7 | 0.65 | 香茗餐饮管理（深圳）有限公司坂田分公司 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河WORLD1层L1C-025铺位 | 昆山万谷航空食品包装材料有限公司 | 江苏省昆山市淀山湖镇翔云路6号 | 生物降解 |
| 43 | 连锁商超 | 非一次性生物降解购物袋 | 600×（350+80×2）×0.04mm | / | / | 个 | 7 | 1.50 | 深圳市众选商业管理有限公司 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场北区众冠时代广场B1层-1号铺 | 安徽强存新材料科技有限公司 | 安徽省桐城市新渡镇范咀路 | 生物降解 |
| 44 | 连锁商超 | 永辉生物降解购物袋 | 大号 | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.00 | 深圳市永辉超市有限公司光明天汇城购物中心店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4699号A座-132-135天汇城购物中心 | 安徽华驰塑业有限公司 | 合肥市蜀山新产业园区湖光东路1169号 | 生物降解 |
| 45 | 独立商超 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 630mm×（380+170）mm×0.025mm | / | / | 个 | 7 | 0.60 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东门百佳健康药房 | 深圳市罗湖区解放路2001号太阳广场地下1层百佳超市A04 | 潍坊海诺石塑科技有限公司 | 潍坊市高新区健康东街甲198号 | 生物降解 |
| 46 | 超市 | 生物降解塑料购物袋 | 510mm×(305+140)×0.050mm 5kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.2 | 深圳华润万佳超级市场有限公司宝安壹方城分店 | 深圳市宝安区新安街道新湖路99号壹方城负二层030铺 | 广东崇熙环保科技有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰（坪山）工业厂区1#－4#厂房 | 生物降解 |
| 47 | 超市 | 生物降解塑料购物袋 | 510mm×(305+140)mm×0.050mm 5kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.2 | 深圳华润万佳超级市场有限公司滨河大道分店 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代大厦裙楼深圳滨河时代B124号商铺 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰(坪山)工业厂区1#-4#厂房 | 生物降解 |
| 48 | 超市 | 降解塑料购物袋 | 520×（300+180）×0.05mm 承重：6kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.5 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区沙河东路255号4栋 | 深圳金藤塑料制品有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇蚝四西部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 49 | 超市 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 540mm×（300+150）mm×0.03mm 4kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.6 | 广州百佳超级市场有限公司深圳黄埔雅苑分店 | 深圳市福田区福中路黄埔雅苑商场综合楼二期一楼 | 安徽华驰塑业有限公司 | / | 生物降解 |
| 50 | 超市 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 560MM×(350+140)MM×0.025MM 4.9KG | 图形商标 | / | 个 | 7 | / | 深圳华润万佳超级市场有限公司滨河大道分店 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代大厦裙楼深圳滨河时代B124号商铺 | 雄县立亚包装材料有限公司 | 雄安新区雄县塑料包装城工业园 | 生物降解 |
| 51 | 超市 | 生物降解购物袋 | 580×（380×180）×0.05mm 8kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.71 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司山姆会员商店 | 深圳市福田区侨香路与农林路交界东南的深国投商业中心一层二层与负一层 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 深圳市坪山新区坪山碧岭片区万达杰(坪山)工业厂区1#-4#厂房 | 生物降解 |
| 52 | 超市 | 麦德龙可降解材料购物袋·30%PLA | 620×（500+200）×0.05mm 10kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.8 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区沙河东路255号4栋 | 深圳金藤塑料制品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井镇蚝四部工业园第8号厂房 | 生物降解 |
| 53 | 超市 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 620mm×（380+160）mm×0.05mm 7kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.2 | 广州百佳超级市场有限公司深圳黄埔雅苑分店 | 深圳市福田区福中路黄埔雅苑商场综合楼二期一楼 | 安徽华驰塑业有限公司 | / | 生物降解 |
| 54 | 超市 | 塑料购物袋 | 660mm×(370+160)mm×0.045mm 7kg | 图形商标 | / | 个 | 7 | 1.3 | 深圳市宝安区西乡乐美惠生活超市 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区宝莲新村四巷1号102 | 惠州中泰塑胶制品加工厂 | 惠州市惠阳区新圩镇塘吓建新村 | 非生物降解 |
| 55 | 便利店 | 塑料购物袋 | 460mmX(205+102)mmX0.025mm | 图形商标 | / | 个 | 7 | 0.2 | 深圳市宝安区西乡永福润之家便利店 | 深圳市宝安区西乡街道新安四路203号 | 东莞市欣旭包装材料有限公司 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围东巷1号 | 非生物降解 |

# 附件3：

# 塑料及塑料相关产品标准清单

一、国家标准

| （一）产品标准 |
| --- |
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | GB/T 21661-2020 | 塑料购物袋 |
| 2 | GB/T 24454-2009 | 塑料垃圾袋 |
| 3 | GB/T 38079-2019 | 淀粉基塑料购物袋 |
| 4 | GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
| 5 | GB/T 28018-2011 | 生物分解塑料垃圾袋 |
| 6 | GB/T 41008-2021 | 生物降解饮用吸管 |
| 7 | GB/T 18006.3-2020 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 |
| 8 | GB/T 37866-2019 | 绿色产品评价 塑料制品 |
| 9 | GB/T 27868-2011 | 可生物降解淀粉树脂 |
| 10 | GB/T 30768-2014 | 食品包装用纸与塑料符合膜、袋 |
| 11 | GB/T 35795-2017 | 全生物降解农用地面覆盖薄膜 |
| 12 | GB/T 41010-2021 | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 |
| 13 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 |
| 14 | GB/T 32094-2015 | 塑料保鲜盒 |
| 15 | GB/T 24984-2009 | 日用垃圾袋 |
| 16 | GB/T 28118-2011 | 食品包装用塑料及铝箔符合膜、袋 |
| 17 | GB/T 41001-2021 | 密胺塑料餐饮具 |
| 18 | GB/T 19532-2018 | 包装材料 气相防锈塑料薄膜 |
| 19 | GB/T 29646-2013 | 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料 |
| 20 | GB 19741-2004 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |
| 21 | GB 4806.6-2016 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 |
| 22 | GB 4806.7-2016 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
| 23 | GB/T 18006.1-2009 | 塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求 |
| 24 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |
| （二）方法标准 |
| 25 | GB/T 20197-2006 | 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求 |
| 26 | GB/T 2035-2008 | 塑料术语及定义 |
| 27 | GB 21660-2020 | 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 |
| 28 | GB/T 21662-2008 | 塑料购物袋的快速检测方法与评价 |
| 29 | GB/T 1034-2008 | 塑料 吸水性测定 |
| 30 | GB/T 1038-2000 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 |
| 31 | GB/T 1040.2-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 |
| 32 | GB/T 1040.5-2008 | 塑料 拉伸性能的测定 第5部分：单向纤维增强复合材料的试验条件 |
| 33 | GB/T 1040.3-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 |
| 34 | GB/T 2410-2008 | 透明塑料透光率和雾度的测定 |
| 35 | GB/T 2573-2008 | 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 |
| 36 | GB/T 3398.1-2008 | 塑料 硬度测定 第1部分：球压痕法 |
| 37 | GB/T 6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 |
| 38 | GB/T 6673-2001 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 |
| 39 | GB/T 7141-2008 | 塑料热老化试验方法 |
| 40 | GB/T 9345.1-2008 | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 |
| 41 | GB/T 9639.1-2008 | 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落标法 第1部分：梯级法 |
| 42 | GB/T 10004-2008 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 |
| 43 | GB/T 10457-2021 | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 |
| 44 | GB/T 14216-2008 | 塑料 膜和片润湿张力的测定 |
| 45 | GB/T 16578.1-2008 | 塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分：裤形撕裂法 |
| 46 | GB/T 16578.2-2008 | 塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分：埃莱门多夫法 |
| 47 | GB/T 19466.1-2004 | 塑料 差示扫描量热法(DSC ) 第1部分：通则 |
| 48 | GB/T 19466.2-2004 | 塑料 差示扫描量热法(DSC ) 第1部分：玻璃化转变温度的测定 |
| 49 | GB/T 19466.3-2004 | 塑料 差示扫描量热法(DSC ) 第1部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 |
| 50 | GB/T 19789-2021 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 |
| 51 | GB/T 21856-2008 | 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验 |
| 52 | GB/T 22047-2008 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 |
| 53 | GB/T 26253-2010 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 |
| 54 | GB/T 30102-2013 | 塑料 塑料废弃物的回收和再循环指南 |
| 55 | GB/T 31604-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 |
| 56 | GB/T 32163.2-2015 | 生态设计产品评价规范 第2部分：可降解塑料 |
| 57 | GB/T 33047.2-2021 | 塑料 聚合物热重法（TG） 第2部分：活化能的测定 |
| 58 | GB/T 33047.3-2021 | 塑料 聚合物热重法（TG） 第2部分：使用Ozawa-Friedman绘图测定活化能和分析反应动力学 |
| 59 | GB/T 38787-2020 | 塑料 材料生物分解试验用样品制备方法 |
| 60 | GB/T 39715.1-2021 | 塑料 生物基含量 第1部分：通用原则 |
| 61 | GB/T 39715.2-2021 | 塑料 生物基含量 第1部分：生物基碳含量的测定 |
| 62 | GB/T 39715.3-2021 | 塑料 生物基含量 第1部分：生物基合成聚合物的测定 |
| 63 | GB/T 39715.4-2021 | 塑料 生物基含量 第1部分：生物基物质含量的测定 |
| 64 | GB/T 39951-2021 | 一次性纸制品降解性能评价方法 |
| 65 | GB/T 16288-2008 | 塑料制品的标志 |

二、行业标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NY/T 1224-2006 | 农用塑料薄膜安全使用控制技术规范 |
| 2 | SN/T 1877.2-2007 | 塑料原料及制品中多环芳烃的测定方法 |
| 3 | SN/T 2249-2009 | 塑料及制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 |
| 4 | SN/T 2941-2011 | 塑料及原料制品中三聚氰胺含量的测定 |

- 团体标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T/HPAESRCU 0010-2021 | 绿色设计产品评价技术规范 生物降解材料制品 |
| 2 | T/SHXCL 9-2021 | 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯树脂（PBAT） |
| 3 | T/XJSL 0002-2018 | 一次性塑料酸奶杯（瓶、盒、罐） |
| 4 | T/ZZB 1283-2019 | 环保型塑料保鲜盒 |
| 5 | T/ZZB 2348-2021 | 生物分解塑料垃圾袋 |
| 6 | T/CAB 0088-2021 | 无机化聚烯烃降解购物袋 |
| 7 | T/CAB 0118.1-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第1部分：总则 |
| 8 | T/CAB 0118.2-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第2部分：降解性能评价规范 |
| 9 | T/CAB 0118.3-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第3部分：专用料 |
| 10 | T/CAB 0118.4-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第4部分：农用地面覆盖薄膜 |
| 11 | T/CAB 0118.5-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第5部分：购物袋 |
| 12 | T/CAB 0118.6-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第6部分：日用袋 |
| 13 | T/CAB 0118.7-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第7部分：垃圾袋 |
| 14 | T/CAB 0118.8-2021 | 聚乙烯（PE）类生态降解塑料 第8部分：快递包装袋 |
| 15 | T/CAB 0119-2021 | 聚丙烯（PP）类生态降解塑料一次性餐饮具 |
| 16 | T/GDCAA 002-2021 | 纸基生物降解胶带 |
| 17 | T/SDAQI 048-2021 | 生态可降解塑料树脂及制品技术规范 |
| 18 | T/SDAQI 049-2021 | 生态降解塑料 光氧降解试验方法 |
| 19 | T/SDAQI 050-2021 | 生态降解塑料 热氧降解试验方法 |
| 20 | T/SDAQI 051-2021 | 生态降解塑料 生物降解试验方法 |
| 21 | T/SDAQI 067-2021 | 绿色产品评价规范 生态降解塑料制品 |
| 22 | T/SHBX 003-2021 | 全生物降解购物袋 |
| 23 | T/SHBX 004-2021 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 |
| 24 | T/SHBX 006-2021 | 全生物降解垃圾袋 |
| 25 | T/SHBX 007-2021 | 全生物降解吸塑、发泡类食品容器 |
| 26 | T/SHBX 008-2021 | 全生物降解塑料饮用吸管 |
| 27 | T/SHPTA 004-2021 | 全生物降解吸塑、发泡类食品容器 |
| 28 | T/SPEA 0001-2017 | 氧化生物双降解快递包装袋 |
| 29 | T/YNSX 12-2020 | 生态降解聚烯烃塑料袋 |

- 地方标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DB44/T 1069-2012 | 聚乳酸非织造布环保购物袋 |
| 2 | DB44/T 505-2020 | 全生物降解塑料制品 通用技术要求 |
| 3 | DB44/T 519-2020 | 全生物降解塑料制品 红外光谱/拉曼光谱指纹图谱快速检测 |
| 4 | DB44/T 520-2020 | 全生物降解塑料制品 核磁共振波谱快速检测法 |
| 5 | DB44/T 557-2021 | 一次性塑料制品中不可生物降解成分的检测红外光谱法和热裂解-气相色谱/质谱联用法 |
| 6 | DB37/T 2446-2013 | 氧化-生物双降解生态地膜 |
| 7 | DB13/T 2471-2017 | 氧化生物降解塑料袋通用技术要求 |

# 附件4：

# 广东省禁止、限制生产、销售和使用的

# 塑料制品目录（2020年）

摘自广东省发展改革委、广东省生态环境厅关于印发《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020年版）的通知（粤发改资环函〔2020〕1747号）

| 一、禁止生产、销售的塑料制品 |
| --- |
| 类型 | 细化标准 | 2020年9月1日起 | 2021年1月1日起 | 2023年1月1日起 |
| 厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋 | 用于盛装及携提物品且厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋；适用范围参照GB/T 21661《塑料购物袋》标准。 | 全省范围内禁止生产、销售。 | -- | -- |
| 厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜 | 以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜；适用范围和地膜厚度、力学性能指标参照GB13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准。 | 全省范围内禁止生产、销售。 | -- | -- |
| 以医疗废物为原料制造塑料制品 | 以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生产塑料制品。以回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。 | 全省范围内禁止。 | -- | -- |
| 一次性发泡塑料餐具 | 用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具。 | -- | 全省范围内禁止生产、销售。 | -- |
| 一次性塑料棉签 | 以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械。 | -- | 全省范围内禁止生产、销售。 | -- |
| 含塑料微珠的日化产品 | 为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。 | -- | 全省范围内禁止生产。 | 全省范围内禁止销售。 |
| 二、禁止、限制使用的塑料制品 |
| 类别 | 细化标准 | 2021年1月1日起 | 2023年1月1日起 | 2026年1月1日起 |
| 不可降解塑料袋 | 用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等。 | 全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用。广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用。 | 地级以上城市建成区和沿海地市县城建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用。 | 地级以上城市建成区和沿海地市县城建成区的集贸市场禁止使用。 |
| 一次性塑料餐具 | 餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括一次性塑料杯，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。 | 全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用。全省范围内餐饮行业不得主动向消费者提供。地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务禁止使用。 | 县城建成区、景区景点餐饮堂食服务禁止使用。 | -- |
| 一次性塑料吸管 | 餐饮服务中用于吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管，不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管。 | 全省范围内餐饮行业禁止使用。 | -- | -- |
| 宾馆、酒店一次性塑料用品 | 酒店、饭店、宾馆、招待所客房等场所使用的易耗塑料制品，包括塑料梳子、牙刷、肥皂盒、针线盒、浴帽、洗涤护理品容器（如浴液瓶、洗发水瓶、润肤霜瓶等）、洗衣袋等。 | -- | 全省范围内星级宾馆、酒店等场所不得主动提供。 | 全省范围内所有宾馆、酒店、民宿等场所不得主动提供。 |
| 快递塑料包装 | 塑料包装袋 | 用于快递寄递过程装载货物的不可降解塑料包装袋。 | -- | 全省范围内邮政快递网点禁止使用。 | -- |
|  | 一次性塑料编织袋 | 由塑料编织布（或塑料编织布与塑料薄膜、纸张等）制成，用于快递寄递过程装载货物的一次性不可降解塑料包装袋。 | -- | 全省范围内邮政快递网点禁止使用 | -- |
|  | 塑料胶带 | 快递封装使用的不可降解塑料胶带。 | 全省范围内邮政快递网点45毫米宽度及以下的胶带封装比例提高到90%以上。 | 免胶带纸箱应用比例提高到15%以上。 | 全省范围内邮政快递网点禁止使用。 |

注：1.该目录涉及塑料制品类别的细化标准将根据实际执行情况进行动态更新调整。

2.在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等重大突发公共事件期间，用于特定区域应急保障、物资配送、餐饮服务等的一次性塑料制品免于禁限使用。

3.城市建成区，简称建成区，是指城市行政区域内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域，具体范围由城市建设规划部门确定和公布。

# 附件5：

# 生产经营者、商品零售场所塑料污染违法情形及相应法律法规

生产企业：

依据《深圳市工业和信息化局关于推动塑料生产领域绿色化发展的通知》，严格禁止淘汰类塑料制品生产，全面淘汰关停列入“禁塑”名录的塑料制品生产企业。

表1  生产企业可能违法情形

| 序号 | 可能违法情形 | 适用法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产、销售用于盛装及携提物品且厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋； | 涉及国家禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》查处； 广东省发展改革委、广东省生态环境厅关于印发《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020年版）的通知（粤发改资环函〔2020〕1747号） 其余违法行为按照限塑执法法律适用情形查处。 |
| 2 | 生产、销售以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜； |  |
| 3 | 生产国家依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品 |  |
| 4 | 为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。（2021年1月1日全省范围内禁止生产） |  |

# 商品零售场所：

依据《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》（中华人民共和国商务部、中华人民共和国发展改革委、中华人民共和国工商总局令2008年第8号），商品零售场所是指向消费者提供零售服务的各类超市、商场、集贸市场。（商品零售场所是指所有提供商品零售服务的企业和个体工商户经营场所。）

商品零售场所开办单位、电子商务平台企业和快递企业、外卖企业应当按照国家有关规定向商务、邮政等主管部门报告塑料袋等一次性塑料制品的使用、回收情况。

国家鼓励和引导减少使用、积极回收塑料袋等一次性塑料制品，推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品。

- 商品零售场所应采取措施，为消费者自带购物袋、购物篮购物提供便利。

- 鼓励商品零售场所提供符合相关质量标准和环保要求的塑料购物袋替代品。

- 以出租摊位形式经营的集贸市场，可以由开办单位或经其批准在市场内设立的专营（或兼营）塑料购物袋经营摊位实行塑料购物袋统一采购、销售。

- 商品零售场所应当依据本办法向消费者有偿提供塑料购物袋。

- 商品零售场所对塑料购物袋应当依法明码标价。

- 商品零售场所可自主制定塑料购物袋价格，但不得有下列行为：

- 低于经营成本销售塑料购物袋；

- 不标明价格或不按规定的内容方式标明价格销售塑料购物袋；

- 采取打折或其他方式不按标示的价格向消费者销售塑料购物袋；

- 向消费者无偿或变相无偿提供塑料购物袋。

- 商品零售场所应当在销售凭证上单独列示消费者购买塑料购物袋的数量、单价和款项。以出租摊位形式经营的集贸市场对消费者开具销售凭证确有困难的除外。

- 商品零售场所应向依法设立的塑料购物袋生产厂家、批发商或进口商采购塑料购物袋，并索取相关证照，建立塑料购物袋购销台账，以备查验。

- 商品零售场所经营者可参照第三章内容进行快速鉴别，必要时向上游供应商索要有CMA资质的产品合格检测报告，报告须涵盖产品降解性能的检测项目并进行合格判定。当对塑料购物袋降解性能或其他性能等方面有疑惑时，鼓励委托第三方对所销售的塑料购物袋进行相应的鉴别。

表2  商品零售场所可能违法情形

| 序号 | 场所 | 可能违法情形 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农贸市场 | 1.免费向消费者提供塑料购物袋； 2.销售不合格塑料袋（无厂名厂址、执行标准号及厚度小于0.025MM）。 | 涉及国家禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》查处； 其余违法行为按照限塑执法法律适用情形查处。 |
| 2 | 餐饮场所 | 1.餐饮堂食服务中使用一次性不可降解塑料刀、叉、勺；一次性发泡塑料餐具（不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具）； 2.餐饮服务中使用吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管（不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管）； 3.餐饮打包外卖服务使用盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋（不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等）； 4.餐饮服务提供者或者餐饮配送服务提供者免费向消费者提供一次性筷子、叉子、汤匙等餐具。 |  |
| 3 | 商场超市药店书店 | 1.免费向消费者提供塑料购物袋； 2.销售、使用用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋； 3.销售不合格塑料袋（标识不合格、无执行标准号等）； 4.销售一次性塑料棉签等国家禁售的塑料制品； |  |
| 4 | 其他商品零售场所 | 1.免费向消费者提供塑料购物袋； 2.销售不合格塑料袋（标识不合格、无执行标准号等）； 3.一次性塑料棉签； 4.一次性发泡塑料餐具； 5.厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋； 6.厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜； （3-6项为禁止生产、销售塑料制品）。 |  |
| 5 | 旅馆业 | 旅馆业经营者主动向消费者提供客房一次性日用品 |  |

# 市场监管塑料污染治理执法法律适用情形：

| 序号 | 违法情形 | 违反条款 | 处罚依据 | 法律责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品零售经营者免费向消费者提供塑料购物袋的 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第四十五条第一款 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第七十二条第一款 | 责令改正；拒不改正的，处一千元以上一万元以下罚款 |
| 2 | 旅馆业经营者主动向消费者提供客房一次性日用品 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第四十五条第二款 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第七十二条第二款 | 责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。 |
| 3 | 餐饮服务提供者或者餐饮配送服务提供者免费向消费者提供一次性筷子、叉子、汤匙等餐具 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第四十六条 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第七十二条第三款 | 责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款 |
| 4 | 商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动使用不可降解塑料购物袋； 餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料餐具； 餐饮服务中使用一次性不可降解塑料吸管； （具体禁限塑料制品种类、区域及时间见《禁限塑料制品目录》） | 《固体废物污染环境防治法》第六十九条第一款 | 《固体废物污染环境防治法》第一百零六条 | 责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款 |
| 5 | 销售无厂名厂址塑料购物袋（执行标准号除外） | 违反《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十四条 | 责令改正 |
| 6 | 未标注执行标准号 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十四条第一项 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十八条 | 责令停止生产、销售，没收违法产品和违法所得，并处货值百分之五十的罚款（符合《轻微违法行为不予处罚清单》的可立案调查后按不予处罚处理） |
| 7 | 生产、销售不符合强制性标准或特区技术规范要求 | 违反《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十三条第二款第一项 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十七条 | 责令生产者、销售者停止生产、销售，没收违法所得，并处违法生产、销售产品货值金额三倍的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得 |
| 8 | 生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十九条第一款和《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十三条第二款第二项 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零六条和《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十七条，择一重处 | 责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款。 责令生产者、销售者停止生产、销售，没收违所得，并处违法生产、销售产品货值金额三倍的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得 |
| 9 | 销售者未建立进货制度和产品进货台账 | 违反《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十八条 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第六十条 | 责令限期改正，逾期不改正的，处三千元罚款 |

# 附件6：

# 产品质量快速检测操作指引（试行）

为了加强我市产品质量监督管理，贯彻落实重点工业产品“快速检测+监管、执法、服务”试点工作部署，规范重点工业品质量安全快速检测（以下简称“快检”）工作，保护消费者的合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》、《深圳经济特区产品质量管理条例》等法律、行政法规，制定本指引。

一、制定快检工作计划和实施规范

快检实施机构应依据市市场监管局要求制定快检计划和具体快检产品实施规范，并且根据每月的实际快检情况，及时调整月度快检计划和实施规范。实施规范应包含抽样品种、抽样方法、检测项目、检测方法和判定规则等要素。快检实施机构应成立快检工作队伍，并按实施规范开展快检工作，快检原则上实行预约机制。

二、抽样要求

2.1 抽样原则

（1）抽样工作不得预先通知被抽样检测产品生产经营者（包括进口商品在中国依法登记注册的代理商、进口商或经销商，以下简称被快检单位）。

（2）抽样人员和检测人员（以下简称“快检人员”）应不少于两人。

（3）以问题导向和适宜快检为原则进行抽样。

（4）抽样现场应对关键环节和样品关键细节进行拍照。

2.2 抽样前准备

2.2.1 快检人员要求

快检实施机构应在执行具体某项任务前，组织快检人员对相应的快检工作实施规范及相关要求进行培训，对于快检工作经验不足人员还应进行快检工作规范用语培训，并做好培训记录。

2.2.2 抽样物资准备

（1）证件（工作证、抽样员证）。

（2）文书及记录表。

（3）快检车辆、设备、工具及试剂。

（4）拍照设备。

（5）备用金（必要时支付购样费）。

2.3 抽样过程

2.3.1 出示证件及文书

快检人员（除油品快检人员外）应着统一服装（白色有领上衣、深色裤子、深色鞋子，身穿“蓝马甲”），佩戴工作证，须主动向被快检单位出示《产品质量监管快速检测抽样通知书》和工作证。

2.3.2 信息核对

快检人员应要求被快检单位提供单位营业执照，确认被快检单位合法生产经营，并且拟抽取的产品属于被快检单位法定资质允许生产经营的类别。快检人员发现被快检单位涉嫌存在无证无照、无标签标识等无需快检即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告监管所。

2.3.3 拒绝抽样

被快检单位阻碍、拒绝或者不配合抽样的，快检人员应当如实记录，并及时将拒抽情况报告监管所。

2.4 样品选取

抽取的样品应当是境内销售的产品。样品应当由快检人员在待销产品中按照实施规范抽样要求随机抽取，禁止由被快检单位自行抽样。

2.5 样品购买

快检原则上以不破坏样品为主，由被快检单位先行无偿提供。如需以破坏性试验方式进行检测，并且会对样品质量造成实质性影响或快检后的样品无法正常销售的，快检人员应当购买检测样品。购买检测样品的价格以产品的实际售价为准。

2.6 样品退还

快检未发现不符合项，且属于无偿提供可正常销售的样品，快检人员应当在快检结束后及时退还被快检单位。

2.7 样品处理

快检结束后，无需退还样品的，快检实施机构参照深圳市财政委员会《关于产品质量监督抽查检验样品（不含食品）处理有关问题的意见》（深财行函【2012】1642号）的规定对样品进行处理。

三、检测要求

3.1 环境要求

选择适合的快检场地，操作台面应干净、整洁，不得存在干扰快检结果测定的物质。

3.2 检测实施

快检人员应当按照相关《产品质量快速检测实施规范》（附录１－４）规定的检测项目、检测方法、判定规则等进行检测。

3.3 结果判定

快检人员应依据实施规范所规定的项目重要程度对快检项目按一般性指标和严重性指标进行分类。

一般性指标是指产品包装、中文标签、使用说明书、生产者资质、产品合格证和产品安全性标识等外在可直观评判或指产品涉及关键性能，但不涉及人体健康、使用安全、节能环保的指标。

严重性指标指涉及人体健康、使用安全、节能环保的指标。

3.4 报告出具

快检人员根据快检情况出具《产品质量快速检测结果单》，并按照有关规定签字。若未发现不符合项，快检人员应现场口头告知被快检单位快检结果；若存在不符合项，快检人员应将《产品质量快速检测结果单》出具给被快检单位和监管所，并将《产品质量快速检测结果移送单》移送给监管所。

3.5 产品质量改进建议书出具

经评估需改进的，快检人员应出具《产品质量快速检测改进建议书》，提出改进建议，后续视情况组织开展质量帮扶。

3.6 快检结果记录

3.6.1 快检结果记录的内容

快检人员应在《产品质量快速检测信息记录表》上如实记录快检产品名称、快检项目、检测人员、检测结果等信息。记录应做到字迹清楚，划改规范。

3.6.2 快检信息上传/录入

快检完成后，快检人员应将检测结果与被抽样人确认，并及时在市局智慧监管系统中录入并提交快检信息。

- 快检后的有关事项

4.1 配合执法抽样

对产品可能存在质量问题，但需抽样检测后方能做出判断的，经监管所评估需转执法抽检后，快检人员应按监管所执法抽样相关要求抽取相关样品，送至实验室开展实验室检测。实验室在收到执法样品后，应按照“随抽随检随报”机制开展检测和结果报送工作。

4.2 数据分析及质量帮扶

快检实施机构应每月对快检数据进行分析，并报告市局。对于快检中发现问题较多的产品或项目，快检实施机构可制作课件，开展相关培训或质量宣贯工作。

五、快检保障要求

5.1 设备

5.1.1 设备使用和维护管理

应制定精密贵重仪器的操作程序和维护作业指导书，并定期保养维护。

5.1.2 仪器设备检定和校准

对测试结果的准确性或有效性有重要影响的关键设备，在投入使用前应进行检定（校准），保证测试结果的量值溯源性和可靠性。

5.2 车辆

快检车需保持车容整洁，并对车辆进行定期检查。

5.3 快检结果的质量控制

快检实施机构应定期开展快检与实验室检测比对工作。

5.4 快检技术研发

快检实施机构应加强快检工作研发投入，不断提升快检能力。

5.5 应急保障工作

快检实施机构应制定应急预案，做好应急保障工作。

六、其它要求

6.1 保密要求

快检人员执行快检任务时不得将快检任务的具体信息（包括受检单位、抽检产品种类、抽检项目等）提前通知市场经营主体。快检实施机构应做好快检数据保密工作，未经同意不得将数据及资料外泄，或用于商业用途。

6.2 快检数据管理

快检结果应如实记载，并妥善保管快检信息，禁止随意删改，快检记录保存期限不得少于二年。

# 附件7：

# 深圳市塑料购物袋（非食品接触类）产品质量快速检测实施规范

一、抽样方法

1.取样方式：

在生产领域抽样时，在被抽样生产者的待销产品中随机抽取。在流通领域抽样时，在被抽样销售者的待销产品中随机抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2.抽样数量：

每款产品抽取1组样本，每组样品量为7个。

二、主要检测项目及检测要求

（一）不可降解塑料购物袋（非食品接触类）

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 项目性质 | 样品是否破坏 | 不符合程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 严重 |
| 1 | 厚度（最小厚度）1 | 国家发展改革委 生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资〔2020〕80号）》 | 参照GB/T 6672-2001 | 强制性 | 是 |  | ● |
| 2 | 材质 | 产品明示的主要原料2 | 参照GB/T 37969-2019、JY/T0573-2020 | 推荐性 | 否 | ● |  |
| 注：1.厚度（最小厚度）检测方法：在常温环境条件下，将塑料购物袋打开，将其剖开后，单面铺开，用测厚仪测量单面薄膜厚度。按GB/T6672-2001的规定进行测量，沿塑料购物袋的宽度方向均匀测量8点，结果报最小厚度。 2.塑料购物袋主要原料的缩略语、名称及代号按GB/T 21660-2008、GB/T 16288-2008等规定。 |

（二）可降解塑料购物袋（非食品接触类）

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 项目性质 | 样品是否破坏 | 不符合程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 严重 |
| 1 | 平均厚度 | 国家发展改革委 生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资〔2020〕80号）》 | 参照GB/T 38082-2019 6.3 | 强制性 | 是 |  | ● |
| 2 | 可降解性 | 国家发展改革委 生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资〔2020〕80号）》、《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知（国管办发〔2021〕4号）》 | ZDS JS1794―2022《可降解塑料购物袋快速检测操作指导书》 | 强制性 | 否 |  | ● |
| 注：1. 平均厚度检测时，在常温环境条件下，将塑料购物袋打开，将其剖开后，单面铺开，用测厚仪测量单面薄膜厚度。按 GB/T 38082-2019的规定进行测量，沿塑料购物袋的宽度方向均匀测量8点，结果报平均厚度，平均厚度不得小于0.025mm。 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检测项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法》

GB/T 37969-2019《近红外光谱定性分析通则》

JY/T 0573-2020《激光拉曼光谱分析方法通则》

GB/T 21660-2008《塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求》

GB/T 16288-2008《塑料制品的标志》

GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》

国家发展改革委 生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资〔2020〕80号）》

《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知（国管办发〔2021〕4号）》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检测项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检测项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检测项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检测项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检测项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 附件8：

# 生物降解塑料制品外观标签识别指引

生物降解塑料是指在自然界如土壤、沙土、淡水环境、海水环境、特定条件如堆肥化条件或厌氧消化条件中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质(如微生物等)的塑料。生物降解塑料在化学结构上与传统塑料有较大区别，它们的聚合物主链含有大量酯键，能够被微生物消化利用，最终被分解为小分子，不会对环境造成持久污染。

1. 看标准：目前只有GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》对产品的关键指标降解性能有明确要求，要求其相对生物分解率大于等于90%。

表3：现行的塑料袋相关国家标准：

| 分类 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 生物降解 | GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
| 非生物降解 | GB/T 38079-2019 | 淀粉基塑料购物袋 |
|  | GB/T 21661-2020 | 塑料购物袋 |
| 标识 | GB/T 21660-2008 | 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 |
|  | GB/T 20197-2006 | 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求 |
|  | GB/T 41010-2021 | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 |

表4：生物降解塑料制品的执行标准为：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
| GB/T 18006.3-2020 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 |
| GB/T 38727-2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 |

2.看标识：根据GB/T 41010-2021《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》的规定，生物降解塑料购物标识分为图形标识和文字标识。目前该图形标识并不是强制要求标明的，所以有些可降解塑料购物袋上可能并没有打上这个标识！还是要根据标称标准来对塑料制品类型进行判断。

图形标识：塑料购物袋jj图形标识说明

文字标识包括：产品类型、依据产品标准或降解测试方法标准、产品名称（降解环境条件+具体产品名称）、产品规格（长、宽、厚、重量）、材质等。

# 附件9：

# 可降解塑料科普

——————————