附件2

2011年深圳市汽车、摩托车轮胎产品专项

质量监督抽查不合格产品及企业名单

| 产品名称 | 标称商标 | 规格/等级 | 生产日期 | 受检企业 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重汽车轮胎 | 普利王 | 6.00-14 12PR | --- | 深圳市龙岗区钢源隆轮胎店 | 青州市华韩橡胶有限公司 | 胎面磨耗标志、轮胎标识、强度性能 |
| 载重汽车轮胎 | 普斯特 | 6.00-14 8PR | 1106 | 深圳市金英福贸易有限公司光明英福轮胎店 | 长江轮胎有限公司 | 胎面磨耗标志 |