| 修正液有害物质比较试验结果 制表:深圳市消委会、宝安区消委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 型号规格 | 生产单位 | 生产日期或批号 |  | 检验项目(单位mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 购买价格(元) | 检测部位 | 苯 |  | 氯代烃 |  | 可溶性铅 |  | 可溶性钡 |  | 可溶性镉 |  | 可溶性铬 |  | 可溶性砷 |  | 可溶性锑 |  | 可溶性硒 |  | 可溶性汞 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 |
| 1 | 乐普升NO.8600修正液 | 12mL | 汕头市乐普升文化用品实业有限公司 | 无 | 6 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 2 | 欧文修正液PYR-1000 | 16g | 福州捷立文具有限公司（进口商） | 08 DEC 2007 | 6 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 3 | 现代美笔刷两用修正液 | 16mL | 广州市白云区神山剀嘉文具厂 | 保质期2年 | 4 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 4 | COMIX B2534修正液 | 15mL | 深圳市齐心文具股份有限公司 | 保质期3年 | 4 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 5 | FLOMO修正带&修正液 | 无 | 上海富乐梦新潮文化用品有限公司 | 无 | 7.5 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 6 | 乐普升快干型修正液 | 16mL | 汕头市乐普升文化用品实业有限公司 | 保质期2009.12 | 3 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 7 | 真彩修正液3737A | 无 | 上海乐美文具有限公司广州分公司 | 20071211 | 3.9 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 8 | 百通修正液BT-5002 | 无 | 百通文具有限公司 | 301080124005 | 3 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | 10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 9 | LDL环保修正液LDL-168P | 无 | 启祥文具包装制品（深圳）有限公司 | 2007.05 | 4.5 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | 6 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 10 | 斑马牌宝珠涂改液 | 无 | 深圳市永佳利实业有限公司 | 无 | 13 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 序号 | 样品名称 | 型号规格 | 生产单位 | 生产日期或批号 | 购买价格（元） | 检验项目(单位mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测部位 | 苯 |  | 氯代烃 |  | 可溶性铅 |  | 可溶性钡 |  | 可溶性镉 |  | 可溶性铬 |  | 可溶性砷 |  | 可溶性锑 |  | 可溶性硒 |  | 可溶性汞 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 |
| 11 | CKS轻松改环保修正液 | 无 | 喜克斯（上海）文化用品有限公司 | 有效期3年 | 6.2 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 12 | PPG涂改液 | 无 | 上海百悦投资有限公司 | 2007年2月1日 | 4.9 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 13 | 欧文修正液ART-1000 | 24g | 福州捷立文具有限公司 | 06.10.14 | 6 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 14 | 白雪修正液X-3005Z | 12mL | 青岛昌隆文具有限公司 | 20060816 | 5.5 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 15 | 山姆会员店自有品牌修正液 | 6mL | 青岛昌隆文具有限公司 | 无 | 24.8/盒（12支） | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 16 | 金万年修正液K-0227 | 10mL | 上海金万年实业发展有限公司 | 有效期2009/04/29 | 2.5 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 17 | 真彩NO：4977修正液 | 12mL | 上海乐美文具有限公司 | 无 | 3.9 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 18 | 雅多Yado环保扁型修正液 | 13.1g | 上海雅多文化用品有限公司 | 2008年1月 | 3.9 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 19 | 晨光修正液FCF67304 | 12mL | 上海中韩晨光文具制造有限公司 | 39506 | 3 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 20 | 宝克BAOKE环保修正液CF-5150 | 15mL | 汕头市宝克文具有限公司 | 合格期2010/3/10 | 3.5 | 液体 | ≤10 | ＜10 | 不含有 | ＜10 | ≤90 | ＜5 | ≤1000 | ＜5 | ≤75 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤25 | ＜5 | ≤60 | ＜5 | ≤500 | ＜5 | ≤60 | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 容器 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
|  |  |  |  |  |  | 标贴 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 备 注： 1． 排名不分先后；比较试验结果仅对样品负责，不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况； 2． 任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传； 3． 样品价格为采样的购买价，仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |