深圳标准先进性评价细则

软体家具 普通沙发

为对软体家具 普通沙发（以下简称“沙发”）产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本评价细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

（一）梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

（二）收集产品相关的认证项目和检测要求；

（三）基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

（四）征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 沙发产品标准评价

（一）主要技术指标

梳理沙发产品指标项，在满足行业标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》和深圳经济特区技术规范SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》等的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

（二）先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1软体家具 普通沙发产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 产品安全健康环保 - 严于国家行业标准 - 消费体验 - 准 | 整体产品挥发性有害物质/（mg/m3）≤ | 甲醛释放量 | 0.04 | GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具 | BIFMAX7.1-Y2011低排放办公家具装置和座椅的甲醛和TVOC排放物用标准中为≤25ppb。 |
|  |  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 0.25 |  | BIFMAX7.1-Y2011低排放办公家具装置和座椅的甲醛和TVOC排放物用标准中为≤0.25 mg/m3。 |
|  |  |  | 苯释放量 | 0.04 |  | / |
|  |  |  | 甲苯释放量 | 0.08 |  | / |
|  |  |  | 二甲苯释放量 | 0.08 |  | / |
|  |  | 纺织覆面 | 甲醛含量/(mg/ kg) ≤ | 50 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛 | / |
|  |  |  | 禁用阻燃整理剂 | 禁用五 种阻燃 整理剂 | GB/T 18885 生态纺织品技术要求 | 五种禁用 阻燃整理 剂为：多溴 联苯、三- （2,3-二 溴丙基）- 磷酸酯、三 -（氮环丙 基）-膦化 氧、五溴二 苯醚、八溴 联苯醚。 |
|  |  | 皮革覆面 | 游离甲醛/（mg/kg）≤ | 50 | GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 | / |
|  |  |  | 可萃取的重金属六价铬/(mg/kg)≤ | 3.0 | GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 | / |
|  |  |  | 皮革中五氯苯酚（PCP）/（mg/kg）≤ | 0.1 | GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 | / |
|  |  | 皮革、人造革、合成革覆面 | 气味/（级）≤ | 2 | QB/T 2725-2005 皮革 气味的测定 | 1、没有引人注意的气味；2、稍有气味，但不引人注意；3、明显气味，但不令讨厌；4、强烈的、讨厌的气味；5、非常强烈的讨厌气味。 |
|  | - 要求严于国家行业标准 - 消费体验 | 泡沫塑料 压缩永久变形/（%）≤ |  | 5.0（A级） | GB/T 6669-2008 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 | 限沙发坐垫部位。 |
|  |  | 沙发座、背及扶手耐久性/（次）≥ |  | 80000 | QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发 | / |

- 先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。