深圳标准先进性评价细则

针织服装

为对针织服装产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则所指的针织服装是指直接接触皮肤类的针织服装，不包括文胸、泳衣以及运动服。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 针织服装产品标准评价

- 主要技术指标

梳理针织服装产品指标项，在满足国家强制性标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（婴幼儿及儿童纺织产品还应满足GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》）等的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1针织服装产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  |  | 指标先进值 |  | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 要求严于国家行业标准 | 甲醛含量/(mg/ kg) ≤ |  |  | 未检出 |  | GB/T2912.1纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛 | 检出限为20mg/kg。 |
|  | - 清洁生产要求 | 色牢度/（级）≥ |  | 耐皂洗（变色、沾色） | 3-4 |  | 按GB/T 3921-2008试验方法A（1）的规定执行 | / |
|  |  |  |  | 耐汗渍（变色、沾色） | 3-4 |  | GB/T3922纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 | / |
|  |  |  |  | 耐干摩擦 | 4，丝绸产品3-4 |  | GB/T3920纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 | / |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦 | 3（深2-3） |  | GB/T3920纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 | / |
|  |  | 致敏染料 |  |  | 禁用 |  | GB/T 20383 纺织品 致敏性分散染料的测定 | 只针对二醋酯纤维、三醋酯纤维、聚酯纤维制成的产品。 限量值为50mg/kg。 |
|  |  | 残余表面活性剂,润湿剂 | 壬基酚（OP）, 辛基酚（NP）总量 /(mg/kg) ＜ |  | 10.0 |  | GB/T 23322 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 | 也叫烷基酚聚氧乙烯醚类化合物（APEO）。 |
|  |  |  | 壬基酚（OP）, 辛基酚（NP），壬基酚聚氧乙烯醚（OP(EO)）, 辛基酚聚氧乙烯醚（NP(EO)）总量/(mg/kg) ＜ |  | 25.0 |  |  |  |
|  | - 消费体验 | 水洗尺寸变化率（%） |  |  | -5.5～+2.0 |  | 按GB/T 8878规定执行，标示“手洗”的产品按GB/T 8629中“仿手洗”程序执行。 | 弹性纤维织物不考核横向水洗尺寸变化率、褶皱产品不考核褶皱方向水洗尺寸变化率。 |
|  |  | 起毛起球（级）≥ |  |  | 3 |  | 按GB/T 4802.1-2008中E法的规定执行，评级根据织物风格和起球形状按照GSB 16-1523针织物起毛起球样照评定 | 起球只考核正面，磨毛、起绒类产品不考核。 |
|  |  | 水洗后扭曲率/% ≤ |  |  | 上衣 | 条格 5.0 | FZ/T 73020-2012 中5.3.4的方法 | 对紧口类产品和非直摆上衣、裙类产品不考核水洗后扭曲率。 |
|  |  |  |  |  |  | 素色 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 长裤 2.5 |  |  |  |
|  |  | 洗液沾色程度/级 ≥ |  |  | 3 |  | 按GB/T 3921-2008试验方法A（1）的规定执行 |  |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。