深圳标准先进性评价细则

实木地板

为对实木地板产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 实木地板产品标准评价

- 主要技术指标

梳理实木地板指标项，在满足国家标准GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》、GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  实木地板产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 - 消费体验 | 漆膜表面耐磨/（g/100r）≤ |  | 0.08，且漆膜未磨透 | GB/T 15036.2-2018实木地板 第2部分：检验方法 | 非平面实木地板、未涂饰实木地板、油饰实木地板漆膜表面耐磨、漆膜附着力不作要求。 |
|  |  | 漆膜附着力/（级）≤ |  | 1 | GB/T 15036.2-2018实木地板 第2部分：检验方法 |  |
|  |  | 可溶性重金属总含量（板面涂层）/（mg/kg）≤ |  | 40 | GB/T 33042-2016木质地板饰面层中铅、、镉、铬、汞重金属元素含量测定 | / |
|  | - 产品安全健康环保 | 挥发性有机化合物（72h）/（ug/m³）≤ | 苯 | GB/T 31106-2014家具中挥发性有机化合物的测定 | 按照GB/T 31106-2014家具中挥发性有机化合物的测定中的第5章规定执行。 | / |
|  |  |  | 甲苯 | 10 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 10 |  |  |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。