深圳市市场监督管理局

深圳市足部防护用品产品质量监督抽查

实施规范

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品名称 | 品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 足部防护用品 | 足部防护用品 | 4双 | 2双 |

备注：具有两种及以上功能的足部防护用品，每增加一个功能，检验样品数量须相对应增加 1 双。

2 检验依据

表2 防静电鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮耐折性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 防静电鞋电性能 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 标识 | GB 21148-2020 |

表3 导电鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮耐折性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 导电鞋电性能 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 标识 | GB 21148-2020 |

表4 保护足趾安全（防护）鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋的抗冲击性 | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 成鞋的耐压力性 | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 鞋帮耐折性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 |
| 11 | 标识 | GB 21148-2020 |

表5 防刺穿鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏 性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮耐折性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 外底撕裂 强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 成鞋刺穿力 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 标识 | GB 21148-2020 |

表6 电绝缘鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮耐折性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 电绝缘性能 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 鞋帮/底结 合强度 | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 标识 | GB 21148-2020 |

- 表7 多功能安全（防护）鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 2 | 鞋帮撕裂强度（皮革鞋帮） | GB/T 20991-2007 |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 |
| 4 | 鞋帮耐折性（全橡胶、全聚合鞋） | GB/T 20991-2007 |
| 5 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB/T 20991-2007 |
| 6 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 |
| 7 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 |
| 8 | 鞋帮/底结合 强度 | GB/T 20991-2007 |
| 9 | 成鞋抗冲击性（抗冲击性附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 10 | 成鞋耐压力性（耐压力性附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 11 | 成鞋刺穿力（刺穿附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 12 | 导电鞋电性能（导电附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 13 | 电绝缘性能（电绝缘附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 14 | 防静电鞋电 性能（静电附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 15 | 成鞋鞋底的隔热性（隔热附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 16 | 成鞋鞋底的防寒性 （防寒附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 17 | 成鞋鞋座区域能量吸收 （能量吸收附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 18 | 成鞋防水性（防水附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 19 | 成鞋跖骨保护（跖骨保护附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 20 | 成鞋踝保护（踝保护附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 21 | 鞋帮透水性和吸水性（透水性和吸水性附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 22 | 鞋防切割性（防切割性附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 23 | 外底耐热接触性（耐热接 触性附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 24 | 外底耐油性（耐油附加性能） | GB/T 20991-2007 |
| 25 | 标识 | GB 21148-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21148-2020 《足部防护 安全鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本规范编制单位：广东产品质量监督检验研究院

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。